HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS PLC

ЗАО «ЕВРО КОЛОР»

192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24А, офис 141

Тел./факс + 7 (812) 335-51-56, 335-51-57

| KRONOS  2047 диоксид титана специальный пигмент с высокой степенью неорганической поверхностной обработки для высоконаполненных систем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Области применения | - Дисперсионные краски - Нейлон, полиамид - Краски для бумаги - Матовые флексографские краски - Штукатурка - Краски для обоев |  |  |
| ### Свойства | # Кронос 2047 диоксид титана - при высокой объемной концентрации пигмента обладает высокой разбеливающей способностью и укрывистостью по сравнению с рутиловыми пигментами без неорганической поверхностной обработки и с низкой степенью обработки - легко диспергируется - придает покрытиям хорошую атмосферостойкость - улучшает яркость и непрозрачность красок для бумаги - требует большого количества воды и смачивателя при производстве дисперсионных красок, чем рутиловые пигменты с низкой степенью поверхностной обработки |  |  |
| #### Характеристика продукта | ## Производство | Рутиловый пигмент, полученный сульфатным способом |  |
|  | Поверхностная обработка | Соединениями алюминия и кремния |  |
|  | Содержание TiO2 (по ISO 591) |  88% |  |
|  | Нормативное обозначение (по DIN 55912, часть 1; ISO 591) | R3 |  |
|  | Плотность (по ISO 787, часть 10) | 3,8 г/см3 |  |
|  | Маслоемкость (по ISO 787, часть 5) | 22-30 г/100г |  |
| Спецификация продукта (выписка) | Соблюдение нижеприведенных спецификаций подлежит постоянному контролю и является условием для отпуска готового продукта. |  |  |
|  | Яркость (С5 L)1 | 96,1 – 96,9 |  |
|  | Цветовой оттенок (C5 b*)2 белых покрытий | 1.0 – 1.8 |  |
|  | Относительная рассеивающая способность (C5 HTS)3 | 83,0 – 90,0 |  |
|  | Цветовой оттенок серых покрытиях (C5 HSС)4 | 4,1 – 4,8 |  |
| Методы определения: 1(C5 L*) Яркость в белой дисперсионной краске 2(C5 b*) Цветовой оттенок в белой дисперсионной краске 3(С5 HTS) Отн. рассеивающая способность в серой дисперсионной краске 4(С5 HSС) Цветовой оттенок в серой дисперсионной краске |  |  |  |
| Показатели технологии применения | Яркость L* в белом дисперсионном лакокрасочным покрытии1 |  | 97,3 |
|  | Цветовой оттенок b* в белом дисперсионном лакокрасочным покрытии1 |  | 2,9 |
|  | Яркость L* в сером дисперсионном лакокрасочным покрытии1 |  | 55,7 |
|  | Цветовой оттенок b* в сером дисперсионном лакокрасочным покрытии1 |  | -2,2 |
|  | Относительная разбеливающая способность1,2 |  | 97,0% |
|  | 1 Оптические свойства определялись нашим стандартным методом на покрытиях из белой и серой дисперсионнойкраски (см.КРОНОС информацию 4.2). Показатели цвета L* и b* характеризуют яркость и оттенок образцов, пигментированных диоксидом титана. 2 Эталонным пигментом является KRONOS 2044 = 100% |  |  |