HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS PLC

ЗАО «ЕВРО КОЛОР»

192019,Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24А, офис 141

Тел./факс + 7 (812) 335-51-56,335-51-57

| KRONOS  2056 диоксид титана придает |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Области применения | - Силикатные краски и штукатурки - Кремнийорганические краски - Грунтовки и наполнители |  |
| ### Свойства | - Легко диспергируется - Обладает хорошей разбеливающей способностью и придает покрытиям непрозрачность - Придает хорошую атмосферостойкость покрытиям |  |
| #### Характеристика продукта | ## Производство | Рутиловый пигмент, полученный сульфатным способом |
|  | Поверхностная обработка | Соединениями алюминия и кремния |
|  | Содержание TiO2 (по ISO 591) |  94% |
|  | Нормативное обозначение (по DIN 55912, часть 1; ISO 591) | R2 |
|  | Плотность (по ISO 787, часть 10) | 4,1 г/см3 |
|  | Маслоемкость (по ISO 787, часть 5) | 19-22г/100г |
| Спецификация продукта (выписка) | Соблюдение нижеприведенных спецификаций подлежит постоянному контролю и является условием для отпуска готового продукта. |  |
|  | Яркость (DFC L*)1 | 96,7 – 97,3 |
|  | Цветовой оттенок (DFC b*)2 белых покрытий | 1,2 – 2,1 |
|  | Относительная рассеивающая способность (MAB HTS)3 | 94,0 – 100,0 |
|  | Цветовой оттенок серых покрытий (MAB HSС)4 | 3,5 – 4,1 |
| Методы определения: 1(DFC L*) Яркость белого лака воздушной сушки (CIELAB L*) 2(DFC b*) Цветовой оттенок белого лака воздушной сушки (CIELAB b*) 3(MAB HTS) Отн. рассеивающая способность по DIN 53 165 (метод серой пасты) 4(MAB HSС) Цветовой оттенок серой окраски (величина по CIELAB b*) |  |  |