HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS PLC

ЗАО «ЕВРО КОЛОР»

192019,Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24А, офис 141

Тел./факс + 7 (812)335-51-56, 335-51-57

| KRONOS  2160 диоксид титана придает лакокрасочным покрытиям максимальную атмосферостойкость |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Области применения | - Белые и цветные автоэмали - Системы для нанесения покрытий на металлическую ленту - Порошковые лаки - Высококачественные промышленные лаки - Полиуретановые системы |  |
| ### Свойства | - Выполняет максимальные требования к атмосферостойкости - Придает белым лакокрасочным покрытиям высокую яркость и нейтральный тон - Обладает хорошей разбеливающей способностью и укрывистостью - Дает чистые тона в цветных лаковых покрытиях |  |
| #### Характеристика продукта | ## Производство | Рутиловый пигмент, полученный хлоридным способом |
|  | Поверхностная обработка | Соединениями алюминия и кремния |
|  | Содержание TiO2 (по ISO 591) |  90,5% |
|  | Нормативное обозначение (по DIN 55912, часть 1; ISO 591) | R2 |
|  | Плотность (по ISO 787, часть 10) | 3,9 г/см3 |
|  | Маслоемкость (по ISO 787, часть 5) | 15-20г/100г |
| Спецификация продукта (выписка) | Соблюдение нижеприведенных спецификаций подлежит постоянному контролю и является условием для отпуска готового продукта. |  |
|  | Яркость (DFC L*)1 | 97,5 – 98,3 |
|  | Цветовой оттенок (DFC b*)2 белых покрытий | 0,8 – 1,7 |
|  | Относительная рассеивающая способность (MAB HTS)3 | 90,0 – 98,0 |
|  | Цветовой оттенок серых покрытий (MAB HSС)4 | 5,3 – 6,1 |
| Методы определения: 1(DFC L*) Яркость белого лака воздушной сушки (CIELAB L*) 2(DFC b*) Цветовой оттенок белого лака воздушной сушки (CIELAB b*) 3(MAB HTS) Отн. рассеивающая способность по DIN 53 165 (метод серой пасты) 4(MAB HSС) Цветовой оттенок серой окраски (величина по CIELAB b*) |  |  |