ЗАО «ЕВРО КОЛОР»

192019,Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24А, офис 141

Тел./факс + 7 (812)335-51-56, 335-51-57

| KRONOS  2190 диоксид титана обеспечивает максимальный глянец, придает лакокрасочным материалам отличную укрывистость и хорошую атмосферостойкость |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Области применения | - Дисперсионные краски и лаки для внутренних и наружных работ - Промышленные лаки, например, лаки для электролакирования с погружением изделий в порошковые лаки - Водные дисперсионные краски |  |
| ### Свойства | - Обладает высокой разбеливающей способностью и придает белым лакокрасочным покрытиям очень высокую яркость - Обеспечивает очень высокий глянец в широком диапазоне ОКП - Чрезвычайно легко диспергируется - Позволяет получать яркие тона в цветных лакокрасочных покрытиях - Придает лакокрасочным покрытиям повышенную атмосферостойкость - Отличается высокой экономичностью |  |
| #### Характеристика продукта | ## Производство | Рутиловый пигмент, полученный сульфатным способом |
|  | Поверхностная обработка | Соединениями алюминия и циркония |
|  | Содержание TiO2 (по ISO 591) |  96% |
|  | Нормативное обозначение (по DIN 55912, часть 1; ISO 591) | R2 |
|  | Плотность (по ISO 787, часть 10) | 4,1 г/см3 |
|  | Маслоемкость (по ISO 787, часть 5) | 17-21г/100г |
| Спецификация продукта (выписка) | Соблюдение нижеприведенных спецификаций подлежит постоянному контролю и является условием для отпуска готового продукта. |  |
|  | Яркость (DFC L*)1 | 97,5 – 97,7 |
|  | Цветовой оттенок (DFC b*)2 белых покрытий | 0,9 – 1,7 |
|  | Относительная рассеивающая способность (MAB HTS)3 | 99,0 – 106,0 |
|  | Цветовой оттенок серых покрытий (MAB HSС)4 | 5,3 – 6,1 |
| Методы определения: 1(DFC L*) Яркость белого лака воздушной сушки (CIELAB L*) 2(DFC b*) Цветовой оттенок белого лака воздушной сушки (CIELAB b*) 3(MAB HTS) Отн. рассеивающая способность по DIN 53 165 (метод серой пасты) 4(MAB HSС) Цветовой оттенок серой окраски (величина по CIELAB b*) |  |  |