ЗАО «ЕВРО КОЛОР»

192019,Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24А, офис 141

Тел./факс + 7 (812)335-51-56, 335-51-57

| KRONOS ( 2190 диоксид титана обеспечивает максимальный глянец, придает лакокрасочным материалам отличную укрывистость и хорошую атмосферостойкость |
| --- |
| Области применения | Дисперсионные краски и лаки для внутренних и наружных работ Промышленные лаки, например, лаки для электролакирования с погружением изделий в порошковые лаки Водные дисперсионные краски |
| Свойства | Обладает высокой разбеливающей способностью и придает белым лакокрасочным покрытиям очень высокую яркость Обеспечивает очень высокий глянец в широком диапазоне ОКП Чрезвычайно легко диспергируется Позволяет получать яркие тона в цветных лакокрасочных покрытиях Придает лакокрасочным покрытиям повышенную атмосферостойкость Отличается высокой экономичностью |
| Характеристика продукта | Производство | Рутиловый пигмент, полученный сульфатным способом |
|  | Поверхностная обработка | Соединениями алюминия и циркония |
|  | Содержание TiO2 (по ISO 591) | ( 96% |
|  | Нормативное обозначение (по DIN 55912, часть 1; ISO 591) | R2 |
|  | Плотность (по ISO 787, часть 10) | 4,1 г/см3 |
|  | Маслоемкость (по ISO 787, часть 5) | 17-21г/100г |
| Спецификация продукта (выписка) | Соблюдение нижеприведенных спецификаций подлежит постоянному контролю и является условием для отпуска готового продукта. |
|  | Яркость (DFC L*)1 | 97,5 – 97,7 |
|  | Цветовой оттенок (DFC b*)2 белых покрытий | 0,9 – 1,7 |
|  | Относительная рассеивающая способность (MAB HTS)3 | 99,0 – 106,0 |
|  | Цветовой оттенок серых покрытий (MAB HSС)4 | 5,3 – 6,1 |
| Методы определения: 1(DFC L*) Яркость белого лака воздушной сушки (CIELAB L*) 2(DFC b*) Цветовой оттенок белого лака воздушной сушки (CIELAB b*) 3(MAB HTS) Отн. рассеивающая способность по DIN 53 165 (метод серой пасты) 4(MAB HSС) Цветовой оттенок серой окраски (величина по CIELAB b*) |