HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS PLC

ЗАО «ЕВРО КОЛОР»

192019,Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24А, офис 141

Тел./факс + 7 (812)335-51-56, 335-51-57

| KRONOS  2211 диоксид титана широко применяемый белый пигмент для пластмасс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Области применения | - ПВХ - Пластизоли - Суперконцентраты - Полистирол и сополимеры - Линолеум |  |  |  |
| ### Свойства | - Придает окрашенным в белый цвет пластмассам высокую яркость с незначительным желтым оттенком - Обладает очень высокой разбеливающей способностью и укрывистостью - Позволяет получать чистые, яркие тона в цветных окрасках - Очень легко смачивается и диспергируется |  |  |  |
| #### Характеристика продукта | ## Производство |  | Рутиловый пигмент, полученный хлоридным способом |  |
|  | Поверхностная обработка |  | Соединениями алюминия и кремния, а также соединениями силикона |  |
|  | Содержание TiO2 (по ISO 591) |  |  92,2% |  |
|  | Нормативное обозначение (по DIN 55912, часть 1; ISO 591) |  | R2 |  |
|  | Плотность (по ISO 787, часть 10) |  | 4,0 г/см3 |  |
| Спецификация продукта (выписка) | Соблюдение нижеприведенных спецификаций подлежит постоянному контролю и является условием для отпуска готового продукта. |  |  |  |
|  | Яркость (DFC L*)1 |  | 97,2 – 98,0 |  |
|  | Цветовой оттенок (DFC b*)2 белых покрытий |  | 1,0 – 1,9 |  |
|  | Относительная рассеивающая способность (VIG HTS)3 |  | 94,0 – 103,0 |  |
|  | Цветовой оттенок серых покрытий (VIG HTС)4 |  | 3,2 – 3,8 |  |
|  | Диспергируемость (DOP)5 |  |  0,02 % |  |
| Методы определения: 1(DFC L*) Яркость белого лака воздушной сушки (CIELAB L*) 2(DFC b*) Цветовой оттенок белого лака воздушной сушки (CIELAB b*) 3(VIG HTS) Отн. рассеивающая способность после введения в черную пасту Vinnol 4(VIG HTС) Цветовой оттенок после введения в черную пасту Vinnol (величина по CIELAB b*) 5(DOP) Остаток на сите > 40 мкм после диспергирования в диоктилфталате, % |  |  |  |  |
| KRONOS  2211 (продолжение) диоксид титана |  |  |  |  |
| Показатели технологии применения |  | Координата цвета L* белой пленки из пластифицированного ПВХ1 |  | 98,0 |
|  |  | Координата цвета b* белой пленки из пластифицированного ПВХ1 |  | 3,2 |
|  |  | Координата цвета b* серой пленки из пластифицированного ПВХ1 |  | -1,0 |
|  |  | Относительная разбеливающая способность1,2 |  | 105% |
|  |  | 1 Оптические свойства определялись нашим стандартным методом на белой и серой пленках из пластифицированного ПВХ. Координаты цвета L* и b* характеризуют яркость и оттенок образцов, пигментированных диоксидом титана. 2 Эталонным пигментом является KRONOS 2220 = 100% |  |  |