HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS PLC

ЗАО «ЕВРО КОЛОР»

192019,Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24А, офис 141

Тел./факс + 7 (812)335-51-56, 335-51-57

| KRONOS ( 2211 диоксид титана широко применяемый белый пигмент для пластмасс |
| --- |
| Области применения | ПВХ Пластизоли Суперконцентраты Полистирол и сополимеры Линолеум |
| Свойства | Придает окрашенным в белый цвет пластмассам высокую яркость с незначительным желтым оттенком Обладает очень высокой разбеливающей способностью и укрывистостью Позволяет получать чистые, яркие тона в цветных окрасках Очень легко смачивается и диспергируется |
| Характеристика продукта | Производство | Рутиловый пигмент, полученный хлоридным способом |
|  | Поверхностная обработка | Соединениями алюминия и кремния, а также соединениями силикона |
|  | Содержание TiO2 (по ISO 591) | ( 92,2% |
|  | Нормативное обозначение (по DIN 55912, часть 1; ISO 591) | R2 |
|  | Плотность (по ISO 787, часть 10) | 4,0 г/см3 |
| Спецификация продукта (выписка) | Соблюдение нижеприведенных спецификаций подлежит постоянному контролю и является условием для отпуска готового продукта. |
|  | Яркость (DFC L*)1 | 97,2 – 98,0 |
|  | Цветовой оттенок (DFC b*)2 белых покрытий | 1,0 – 1,9 |
|  | Относительная рассеивающая способность (VIG HTS)3 | 94,0 – 103,0 |
|  | Цветовой оттенок серых покрытий (VIG HTС)4 | 3,2 – 3,8 |
|  | Диспергируемость (DOP)5 | ( 0,02 % |
| Методы определения: 1(DFC L*) Яркость белого лака воздушной сушки (CIELAB L*) 2(DFC b*) Цветовой оттенок белого лака воздушной сушки (CIELAB b*) 3(VIG HTS) Отн. рассеивающая способность после введения в черную пасту Vinnol 4(VIG HTС) Цветовой оттенок после введения в черную пасту Vinnol (величина по CIELAB b*) 5(DOP) Остаток на сите > 40 мкм после диспергирования в диоктилфталате, % |
| KRONOS ( 2211 (продолжение) диоксид титана |
| Показатели технологии применения | Координата цвета L* белой пленки из пластифицированного ПВХ1 | 98,0 |
|  | Координата цвета b* белой пленки из пластифицированного ПВХ1 | 3,2 |
|  | Координата цвета b* серой пленки из пластифицированного ПВХ1 | -1,0 |
|  | Относительная разбеливающая способность1,2 | 105% |
|  | 1 Оптические свойства определялись нашим стандартным методом на белой и серой пленках из пластифицированного ПВХ. Координаты цвета L* и b* характеризуют яркость и оттенок образцов, пигментированных диоксидом титана. 2 Эталонным пигментом является KRONOS 2220 = 100% |