HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS PLC

ЗАО «ЕВРО КОЛОР»

192019,Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24А, офис 141

Тел./факс + 7 (812)335-51-56, 335-51-57

| KRONOS  2300 диоксид титана обладает отличными оптическими свойствами и хорошей дисперсностью. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Области применения | - Архитектурные краски - Упаковка - Высоконаполненные системы - ПВХ пластизоли |  |
| ### Свойства | - Придает максимальную яркость и нейтральный оттенок - Обеспечивает очень высокую укрывистость и экономично в использовании - Позволяет получать чистые, яркие тона - Очень легко диспергируется - Позволяет получать лаковые покрытия с зеркальным блеском без помутнения |  |
| #### Характеристика продукта | ## Производство | Рутиловый пигмент, полученный хлоридным способом |
|  | Поверхностная обработка | Соединениями алюминия |
|  | Содержание TiO2 (по ISO 591) |  94,0% |
|  | Нормативное обозначение (по DIN 55912, часть 1; ISO 591) | R2 |
|  | Плотность (по ISO 787, часть 10) | 4,1 г/см3 |
|  | Маслоемкость (по ISO 787, часть 5) | 15-18г/100г |
| Спецификация продукта (выписка) | Соблюдение нижеприведенных спецификаций подлежит постоянному контролю и является условием для отпуска готового продукта. |  |
|  | Яркость (DFC L*)1 | 97,5 – 98,3 |
|  | Цветовой оттенок (DFC b*)2 белых покрытий | 0,9 – 1,7 |
|  | Относительная рассеивающая способность (MAB HTS)3 | 99,0 – 106,0 |
|  | Цветовой оттенок серых покрытий (MAB HSС)4 | 5,5 – 6,4 |
| Методы определения: 1(DFC L*) Яркость белого лака воздушной сушки (CIELAB L*) 2(DFC b*) Цветовой оттенок белого лака воздушной сушки (CIELAB b*) 3(MAB HTS) Отн. рассеивающая способность по DIN 53 165 (метод серой пасты) 4(MAB HSС) Цветовой оттенок серой окраски (величина по CIELAB b*) |  |  |