HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS PLC

ЗАО «ЕВРО КОЛОР»

192019,Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24А, офис 141

Тел./факс + 7 (812)335-51-56, 335-51-57

| KRONOS  2500 диоксид титана для сильно пигментированных суперконцентратов и тонких пленок с очень высокой температурой переработки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Области применения | - Нанесение полиэтиленовых покрытий экструзией расплава - Производство пленок методом соэкструзией и полива |  |  |  |
| ### Свойства | - Обеспечивает отличную диспергируемость при высокой концентрации TiO2 и позволяет выпускать суперконцентраты при максимальной производительности - В случае суперконцентратов с высокой концентрацией пигмента приводит лишь к минимальному повышению вязкости - Обеспечивает отличную стойкость к “Lacing” при высокотемпературном нанесении покрытий экструзией расплава или при соэкструзией очень тонких пленок - Придает белым окраскам очень высокую яркость и почти нейтральный оттенок - Обладает очень высокой разбеливающей способностью и придает пленкам очень хорошую непрозрачность - Выполняет требования FDA Regulation CFR 178.3297 (“Colorants for polymers”) |  |  |  |
| #### Характеристика продукта | ## Производство |  | Рутиловый пигмент, полученный хлоридным способом |  |
|  | Поверхностная обработка |  | Соединениями алюминия и органическими веществами |  |
|  | Содержание TiO2 (по ISO 591) |  |  97% |  |
|  | Нормативное обозначение (по DIN 55912, часть 1; ISO 591) |  | R1 |  |
|  | Плотность (по ISO 787, часть 10) |  | 4,2г/см3 |  |
| Спецификация продукта (выписка) | Соблюдение нижеприведенных спецификаций подлежит постоянному контролю и является условием для отпуска готового продукта. |  |  |  |
|  | Яркость (PVL L*)1 |  | 98,0 – 98,8 |  |
|  | Цветовой оттенок (PVL b*)2 белых покрытий |  | 0,0 – 0,8 |  |
|  | Относительная рассеивающая способность (VIG HTS)3 |  | 100,0 – 110,0 |  |
|  | Цветовой оттенок серых покрытий (VIG HSС)4 |  | 4,4 – 5,0 |  |
| KRONOS  2500 (продолжение) диоксид титана |  |  |  |  |
| Методы определения: 1(PVL L*) Яркость белого спрессованного порошка (CIELAB L*) 2(PVL b*) Цветовой оттенок белого спрессованного порошка (CIELAB b*) 3(VIG HTS) Отн. рассеивающая способность по DIN 53 165 (метод серой пасты) 4(VIG HSС) Цветовой оттенок в серой окраске (величина по CIELAB b*) |  |  |  |  |
| Показатели технологии применения |  | Координата цвета L* белой пленки из пластифицированного ПВХ1 |  | 97,9 |
|  |  | Координата цвета b* белой пленки из пластифицированного ПВХ1 |  | 3,2 |
|  |  | Координата цвета b* серой пленки из пластифицированного ПВХ1 |  | -1,2 |
|  |  | Относительная разбеливающая способность1,2 |  | 109% |
|  |  | 1 Оптические свойства определялись нашим стандартным методом на белой и серой пленках из пластифицированного ПВХ. Координаты цвета L* и b* характеризуют яркость и оттенок образцов, пигментированных диоксидом титана. 2 Эталонным пигментом является KRONOS 2220 = 100% |  |  |