AGITAN® 290

### Специальный пеногаситель для водных систем

# Физические и химические данные

Состав:

Смесь алкоксилированных неионных соединений

Внешний вид:				жидкость

Цвет:					прозрачная

Типичные свойства:

Активные ингредиенты:		примерно 100%

Консистенция:		средняя вязкость

Плотность при 20°C:		примерно 1,02 г/см3

Температура воспламенения:		выше 180°C

Растворимость в воде:		легко эмульгируется, превращается в нестабильную

эмульсию, которая расслаивается

рН (2% в дистил. воде)		примерно 6

Эти показатели педставляют собой нормативными показателями и не предназначены для разработки определенных спецификаций. Маленькие отклонения не влияют на применение и эффективность продукта. Специфические показатели указаны в сертификате анализа.

# Свойства и области применения

AGITAN 290 был разработан специально, как пеногаситель для поливинилового спирта, (ПВА)-растворов и высококислотных сред (pH 0,5). Не влияет на цвет и прозрачность пленок ПВА. В кислотных декальцинированных детергентах значительно снижает образование пены быстро и с высокой эффективностью. AGITAN 290 не содержит силикона и зол. Он очень стабилен в кислотных средах и эффективен при температурах от комнатной до 95°C.

Основные области применения:

- растворы поливинилового спирта

- кислотные декальцинированные детергенты.

## Рекомендуемые пределы дозировки и использование

- Пеногашение поливинилового спирта:

Для более эффективной деаэрации AGITAN 290 следует вводить в начале производства ПВА-раствора. Последующее введение также возможно. Обычная дозировка составляет 1% от количества ПВА-раствора.

- Пеногашение кислотных декальцинированных детергентов

Добавляется в среднем 5-10 % AGITAN 290 от конечного объема смеси.

Для производства эмульсий необходимо добавлять AGITAN 290 к водной фазе.

# Хранение и оперирование

AGITAN 290- морозостойкий продукт, но рекомендуется для лучшего оперирования хранить его при температуре от 15 до 25°C. AGITAN 290 хранится в закрытых контейнерах минимально 12 месяцев со дня отправки.

# Упаковка

Бочки вместимостью 200 кг нетто или кеги вместимостью 25 кг.